چکیده:

در این تحقیق دو نمونه سیلیکاژل عامل دار شده با گروه های دی پریدیل به عنوان جاذب های جدید هیبرید آلی- معدنی برای پیش تغلیظ/ اندازه گیری یون سرب استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان داد که ترکیب SiL2 ظرفیت، پایداری و سینتیک جذب/ واجذب سریعتری برای یون سرب دارد. فاکتور پیش تغلیظ برابر با 150 به راحتی برای این روش بدست آمد. روش پیشنهادی برای جداسازی و اندازه گیری سرب در نمونه های آب شهر، آب معدنی و نمونه پسآب به کار رفت و بازیابی های مناسبی بدست آمد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که این روش ساده بوده و به راحتی می تواند برای نمونه های مختلف آبی و محیطی به کار رود.